附件2

牲畜电子耳标技术规范

1.范围

本规范规定了电子耳标生产、质量控制的技术要求，适用于从事牲畜电子耳标的生产、使用与管理等活动。

国家鼓励应用新技术新材料，进行新标识的研究和推广使用。

2.规范性引用文件

NY  534  家畜用耳标及固定器

NY/T 938  动物防疫耳标规范

《畜禽标识和养殖档案管理办法》（2006年农业部令第67号）

ISO/IEC 18000-6C/EPC  超高频RFID空口通信协议

ISO/IEC 111784/5  低频RFID空口通信协议

GB/T 20563-2006  动物射频识别代码结构

GB/T 22334-2008  动物射频识别技术准则

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1芯片

单纯的集成电路，不包含天线。

3.2天线

与芯片配合使用，用于发射和接收信号。

3.3片芯

由芯片和天线2个部分组成，且未经过注塑封装的裸片。

3.4电子耳标

加施于牲畜耳部，用于证明牲畜身份，承载牲畜个体信息的内含电子片芯的标志物。耳标表面用激光雕刻农业农村部畜禽标识编码，电子芯片内写入相同的编码信息。

3.5电子标签

经过封装后的RFID成品标签的统称，一般内嵌RFID片芯。

3.6标签灵敏度

一种度量超高频标签性能的指标。

3.7识读设备

用于感应和读写电子标签信息的设备。

3.8协议标准

定义一套共同遵守的通信数据格式和方法。在农牧领域，主要用到超高频和低频两种技术标准。

4.技术要求

4.1 电子耳标结构

电子耳标的厚度与封装的片芯厚度直接相关，允许生产的产品厚度上有所不同，但是其他尺寸需要按照本规范执行。

分体电子耳标结构：由主标和辅标两个独立部分组成。

4.1.1 主标

主标由耳标面、耳标颈、耳标头组成。

4.1.1.1主标耳标面

主标耳标面一般有一定面积并与耳标颈相连。

4.1.1.2耳标颈

连接耳标面和耳标头的部分，固定时穿透牲畜耳部并留在穿孔内。

4.1.1.3耳标头

位于耳标颈末端的锥型体。用于穿透牲畜耳部、嵌入辅标、固定电子耳标。

4.1.2 辅标

辅标由耳标面和耳标锁扣组成。

4.1.2.1辅标耳标面

辅标耳标面与主标耳标面相对应，加施时不穿透耳部。

4.1.2.2耳标锁扣

耳标锁扣位于辅标电子耳标面背面与圆柱套管连接处内部中央锁芯处，形状一般为圆台体倒喇叭形，与电子耳标头相扣，在锁芯作用下，起固定电子耳标的作用。

4.2 电子耳标规格

电子耳标的样式应与《牲畜耳标技术规范（修订稿）》保持一致，厚度可根据芯片情况增加1-4mm。

4.3 牲畜电子耳标使用原材料

牲畜电子耳标原材料要求必须采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑胶材料制造。

主材料按照成分不同分为：聚醚型聚氨酯、聚酯型聚氨酯、聚碳酸酯、聚乙烯等。

钉头、锁扣等局部允许选用无毒、无异味、无刺激、无污染的刚性材料。

4.4 使用要求

4.4.1 强度要求

4.4.1.1 结合力

分体电子耳标结合力（脱落力）定义：主标和辅标结合牢固，通过施加外力使得主标从辅标中脱出，或者断裂，这个力就是结合力。

不同的畜种的体型和力量差异较大，动物耳朵的厚薄和大小差异较大，针对不同畜种，给出以下常温结合力（脱落力）的要求：

在常温25℃环境下，猪电子耳标要求结合力（脱落力）大于220N，牛电子耳标要求结合力（脱落力）大于250N ，羊电子耳标要求结合力（脱落力）大于220N。

在高温50℃环境下，猪电子耳标：要求结合力（脱落力）大于176N，牛电子耳标要求结合力（脱落力）大于200N，羊电子耳标要求结合力（脱落力）大于176N。

4.4.1.2主标抗拉力

常温25℃环境，分体电子耳标中主标单体整体拉伸时，电子耳标头和电子耳标正面脱离的断裂力大于250N。

4.4.2 结构寿命

结构寿命指电子耳标的实体结构，在使用期限内，结构完好，不会出现断裂、分层、分解等导致电子耳标的寿命终结。聚乙烯材质电子耳标，要求结构寿命1年以上。聚酯型聚氨酯材质电子耳标，要求结构寿命2年以上。聚醚型聚氨酯材质电子耳标，要求结构寿命5年以上。

4.4.3牲畜电子耳标的掉标率

掉标率指：主标和辅标分离。

牲畜电子耳标要求年掉标率不超过5%。

4.4.4 环境要求

电子耳标应在-30℃～50℃温度范围内保持使用性能，不应出现因质量原因的脱离、变形、折裂现象。正常使用时，钳压不破碎。

4.4.5 质量要求

电子耳标不应出现缺料、溢料、塌坑、冷料、气泡、变形、分层等工艺缺陷。

4.5电子耳标电气性能指标

4.5.1 超高频电子耳标

4.5.1.1 协议标准

要求符合ISO	/IEC 18000-6C协议标准。

要求工作频率必须符合国家无线电委员会标准：920MHz-925MHz，该区间识读灵敏度曲线要求低于-10dBm，如-12dBm。

识读灵敏度曲线为电子耳标注塑成品的灵敏度曲线。注意：不是片芯的识读灵敏度。

4.5.1.2 芯片存储区

芯片内存（Tag memory）分为四个独立的存储区块（Bank）：保留区（Reserved），电子产品代码区（EPC），标签识别号区（TID）和数据区（User）。

应用于电子耳标的芯片要求如下：

标签识别号区（TID）：有。芯片本身的唯一标识编码，只读。

电子产品代码区（EPC）：有。大于96bit，存储电子耳标号，可读写。写入二维码耳标15位数字，前补0。

数据区：无

4.5.1.3识读寿命

识读寿命指电子耳标佩戴到动物耳朵上开始，连续佩戴一段时间后，采用同一款手持式识读设备在同样的环境下读取，可以正常稳定读取且读取距离无明显下降，认为性能正常。完全无法读取或者零距离才能读取，则认为电子耳标已经失效。

（注：距离明显下降指距离缩短50%以上）

根据不同的畜禽类别，要求不同：

种畜类。电子耳标寿命要求5年以上，性能无明显下降。允许由于外力破坏导致的年失效比例为5%以内。

生猪，电子耳标寿命要求1年以上，不失效，性能无明显下降。

肉羊，电子耳标寿命要求2年以上，不失效，性能无明显下降。

肉牛，电子耳标寿命要求3年以上，不失效，性能无明显下降。

4.5.1.4识读距离

电子耳标的识别距离与内置片芯的尺寸有密切的关系，针对目前常用的片芯尺寸的对应的性能要求如下：

测试环境：手持式识别设备，功率27dBm，空气中。

表 手持式识读设备参考读取距离

| 耳标类别 | 极化方向 | 读取距离 |
| --- | --- | --- |
| 猪电子耳标 | 线极化 | 大于0.3米 |
| 羊电子耳标 | 线极化 | 大于0.3米 |
| 牛电子耳标 | 线极化 | 大于2米 |

4.5.2 低频电子耳标

4.5.2.1 协议标准

要求符合ISO11784/5协议标准

要求工作模式为FDX-B 或 HDX

FDX-B：全双工

HDX：半双工

工作频率：134.2kHz

4.5.2.2芯片存储区

数据区：至少128bit，存储畜禽标识编码，可读写。

4.5.2.3识读寿命

识读寿命指电子耳标佩戴到动物耳朵上开始，连续佩戴一段时间后，采用同一款手持式识读设备在同样的环境下读取，可以正常稳定读取且读取距离无明显下降，认为性能正常。完全无法读取或者零距离才能读取，则认为电子耳标已经失效。

（注：距离明显下降指距离缩短50%以上）

根据不同的畜禽类别，要求不同：

种畜类。包括母牛、奶牛、种羊、种猪等，电子耳标寿命要求5年以上，性能无明显下降。允许由于外力破坏导致的年失效比例为5%以内。

生猪，电子耳标寿命要求1年以上，不失效，性能无明显下降。

肉羊，电子耳标寿命要求2年以上，不失效，性能无明显下降。

肉牛，电子耳标寿命要求3年以上，不失效，性能无明显下降。

4.5.2.4识读距离

测试环境：手持式识读设备，空气中。

手持式识读设备配置：功率27dBm，天线增益4dBm

手持式识读设备：识读距离10cm以上。